Холст DLC-Canvas NGW-350

| Артикул | DLC-Canvas NGW-350 |
| --- | --- |
| Ширины | 1,07/1,27/1,37/1,52м |
| Намотка | 18 м |
| Основа | 100% хлопок |
| Чернила | Сольвент, эко-сольвент, UV, латекс |

Характеристики производителя

| Свойства | Единицы | Метод теста | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес с покрытием | гр./кв.м. |  | 340±20 |
| Глянцевость (60°) | % | ISO2813 | 51±10% |
| Непрозрачность | % | ISO2471 | 90 |
| Стабильность размеров | мм | DIN 38464 | ≤0,1 |
| Прочность на растяжение - MD | N/50mm | DIN53354 | ≥500 |
| Прочность на растяжение - CD | N/50mm | DIN53354 | ≥400 |
| Прочность на разрыв - MD | N | DIN53356 | ≥30 |
| Прочность на разрыв - CD | N | DIN53356 | ≥40 |
| Температура эксплуатации | oC |  | -20 ~ +70 |
| Рекомендованная температура в помещении при печати | oC |  | 23±2; 50±5%RH |
| Рекомендованная температура чернил | oC |  | 18～28 |
| Рекомендованная температура преднагрева | oC |  | 30 |
| Срок хранения | При 20-25 °C/50-55 % RH |  | 1 год |
| Срок эксплуатации, без печати | Помещение 20-25 °C/50-55 % RH |  | 1 год |
| Тип чернил | Сольвент, эко-сольвент, UV, латекс |  |  |