	Пленка DLC PVC 120 белая матовая
легкосъемная 1,37х50


	



 
	Описание

	Пленка DLC PVC 120 белая матовая - легкосъемный, экологически чистый высококачественный печатный рекламный носитель. Благодаря точечно нанесенному легкосъемному клею DLC PVC 120 легко клеится без образования пузырьков воздуха Пленка идеально подходит для краткосрочного применения при оформлении помещений, например, для оформления мест сезонных розничных продаж, выставок, офисов, создания витражей, информационных указателей и т.д. Легко инсталлируется на различные очищенные поверхности. 
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Хранение
Хранить при температуре
 
10
～
25
℃
 
(50
～
77
℉
)
 и влажности
 
не выше 
50%
Рекомендуется хранить пленку в оригинальной упаковке
)
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Спецификация
Толщина пленки
1
20
±
8 
μm
 (0.004
7
"±0.0003 ")
Толщина с подложкой
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±1
4
 
μm
 (0.00
9
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 ")
Вес пленки
15
0
±9 
gsm
 (4.
43
±0.26 
oz
/yd
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)
Вес пленки с подложкой
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 (
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.
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oz
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yd
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)
180°
 Прочность на отрыв
200
-
50
0
g
/25
mm
Сила выпуска
﹤
15 
g
/25
mm
Удлиннение
, разрыв
>
15
0%
Поверхность
Белая матовая
Температурный диапазон применения
-20
℃ 
to 80
℃
(-4
℉ 
to 176
℉
)
Размер, стабильность
≦
0.1 in
Срок хранения
Один 
год
)





	Основная информация

	· 120μm белая PVC пленка

	· Тип чернил: экосольвент, UV, латекс

	· Белая матовая поверхность

	· Точечно нанесенный легкосъемный клей

	· Быстрая и легкая инсталляция без образования пузырьков воздуха

	· Интерьерное применение














	Применение

	· Краткосрочные аппликации -  оформление мест сезонных розничных продаж, выставок, офисов, создание витражей, информационных указателей и т.д.

	








	Выгода

	· Минимальная стоимость инсталляции

	· Экономия времени








	Отличительные особенности

	· Многоразовая, легкосъемная, репозиционируемая 

	· [bookmark: _GoBack]Легко наносится на различные очищенные поверхности. Легко с них удаляется

















	 
