
Холст DLC-Canvas NM-260W натуральный матовый
Холст матовый на 100% хлопковой основе для печати водными чернилами
Описание:
Холст DLC-Canvas NM-260W, основа 100% чистый хлопок. Покрытие принимает без потери четкости картинки большое количество чернил, обеспечивая передачу богатой цветовой гаммы, настоящий черный цвет и естественные оттенки кожы. Быстро сохнет после печати.

Размеры рулонов:

Ширина 0,61/0,91/1,07/1,27/1,52м
Намотка 18/30м

Отличительные особенности:

Матовая поверхность, отличная цветопередача, 
Поверхность быстро высыхает после печати, 
Устойчивость к провисанию, 
Пригодность для машинной упаковки, 
[bookmark: _GoBack]Гладкое плотное переплетение основы

Применение:

Оформление музеев и галерей, интерьеров помещений,	
Производство рамочных фотографий, фоторепродукций, 
Броских вывесок, обоев
	
Технические характеристики:

	Свойства
	Единицы
	Методика теста
	Значение

	Вес
	гр./кв.м.
	
	260±10

	Глянцевость (60º)
	%
	ISO2813
	4±10%

	Светонепропускаемость
	%
	ISO2471
	95

	Размерная стабильность
	мм
	DIN 38464
	≤0.1

	Нагрузка на разрыв - MD
	N/50мм
	DIN53354
	≥365

	Нагрузка на разрыв - CD
	N/50мм
	DIN53354
	≥290

	Нагрузка на раздир - MD
	N/50мм
	DIN53356
	≥25

	Нагрузка на раздир - CD
	N/50мм
	DIN53356
	≥30

	Температура использования
	℃
	
	-20～+70

	Рекомендуемые условия при печати
	℃,%
	
	23±2; 50±5%RH

	Рекомендуемая температура чернил
	℃
	
	18～28

	Рекомендуемая температура преднагрева
	℃
	
	30

	Срок хранения
	Хранить при 20-25 °C/50 -55 % RH
	1 год

	Срок эксплуатации, без печати
	Внутри помещения, при 20-25 °C
50 -55 % RH
	1 год

	Рекомендованные чернила
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