Холст DLC-Canvas NM-260W натуральный матовый

Холст матовый на 100% хлопковой основе для печати водными чернилами

Описание:

Холст DLC-Canvas NM-260W, основа 100% чистый хлопок. Покрытие принимает без потери четкости картинки большое количество чернил, обеспечивая передачу богатой цветовой гаммы, настоящий черный цвет и естественные оттенки кожы. Быстро сохнет после печати.

Размеры рулонов:

Ширина 0,61/0,91/1,07/1,27/1,52м

Намотка 18/30м

Отличительные особенности:

Матовая поверхность, отличная цветопередача,

Поверхность быстро высыхает после печати,

Устойчивость к провисанию,

Пригодность для машинной упаковки,

Гладкое плотное переплетение основы

Применение:

Оформление музеев и галерей, интерьеров помещений,

Производство рамочных фотографий, фоторепродукций,

Броских вывесок, обоев

Технические характеристики:

| Свойства | Единицы | Методика теста | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес | гр./кв.м. |  | 260±10 |
| Глянцевость (60º) | % | ISO2813 | 4±10% |
| Светонепропускаемость | % | ISO2471 | 95 |
| Размерная стабильность | мм | DIN 38464 | ≤0.1 |
| Нагрузка на разрыв - MD | N/50мм | DIN53354 | ≥365 |
| Нагрузка на разрыв - CD | N/50мм | DIN53354 | ≥290 |
| Нагрузка на раздир - MD | N/50мм | DIN53356 | ≥25 |
| Нагрузка на раздир - CD | N/50мм | DIN53356 | ≥30 |
| Температура использования | ℃ |  | -20～+70 |
| Рекомендуемые условия при печати | ℃,% |  | 23±2; 50±5%RH |
| Рекомендуемая температура чернил | ℃ |  | 18～28 |
| Рекомендуемая температура преднагрева | ℃ |  | 30 |
| Срок хранения | Хранить при 20-25 °C/50 -55 % RH |  | 1 год |
| Срок эксплуатации, без печати | Внутри помещения, при 20-25 °C 50 -55 % RH |  | 1 год |
| Рекомендованные чернила | Dye Pigment UV |  |  |