		Пленка DLC PET S140 прозрачная полуглянцевая
легкосъемная 1,37х50




	



 
	Описание

	DLC PET S140 легкосъемный, экологически чистый высококачественный печатный рекламный носитель, клеится без образования пузырьков воздуха. В производстве DLC PET S140 применяется технология, использующая принцип крепления лапки геккона к различным поверхностям. Пленка идеально подходит для краткосрочного и долгосрочного применения в помещениях и на открытом воздухе, например, для оформления мест сезонных розничных продаж, выставок, офисов,  вывесок, автомобильных аппликаций и т. д. Легко наносится на различные очищенные поверхности. При удалении не оставляет абсолютно никаких следов, даже после длительного периода применения. 


 (
Хранение
Хранить при температуре
 
10
～
25
℃
 
(50
～
77
℉
)
 и влажности
 
не выше 
50%
Рекомендуется хранить пленку в оригинальной упаковке
)
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Спецификация
Толщина пленки
1
40
±
9 
μm
 (0.00
5
5"±0.0003
5
 ")
Толщина с подложкой
1
90
±1
2
 
μm
 (0.00
75
"±0.0004 ")
Вес пленки
1
75
±
11
 
gsm
 (
5
.
16
±0.
3
2 
oz
/yd
2
)
Вес пленки с подложкой
2
4
0±1
5
 
gsm
 (
7
.0
8
±0.
44
 
oz
/
yd
2
)
180°
 Прочность на отрыв
10
～
30
g
/25
mm
Сила выпуска
﹤
15 
g
/25
mm
Удлиннение
, разрыв
>80%
Поверхность
Прозрачная 
полуглянцевая
Температурный диапазон применения
-20
℃ 
to 80
℃
(-4
℉ 
to 176
℉
)
Размер, стабильность
≦
0.1 in
Срок хранения
Два года
)








	Основная информация

	· 140 μm прозрачная полуглянцевая PET пленка

	· Тип чернил: экосольвент, UV, латекс

	· Прозрачная

	· Безклеевое исполнение на подложке

	· Быстрая и легкая инсталляция без образования пузырьков воздуха

	· Не оставляет следов после демонтажа

	· Интерьерное и уличное применение 
















	Применение

	· Краткосрочные аппликации - оформление сезонных розничных продаж, выставок, рекламные акции, указательные знаки, авто аппликации, витражи, и т.п.   

	








	Выгода

	· Минимальная стоимость инсталляции

	· Экономия времени

	· Очистка поверхности после деинсталляции не требуется









	Отличительные особенности

	· Крепление к поверхности по принципу присосок лапки геккона

	· Антистатик, не традиционное безклеевое крепление

	· Многоразовая, легкосъемная, репозиционируемая 

	· Легко наносится на различные очищенные поверхности.

















	 
