Пленка DLC PET S140 прозрачная полуглянцевая легкосъемная 1,37х50.

Описание

DLC PET S140 легкосъемный, экологически чистый высококачественный печатный рекламный носитель, клеится без образования пузырьков воздуха. В производстве DLC PET S140 применяется технология, использующая принцип крепления лапки геккона к различным поверхностям. Пленка идеально подходит для краткосрочного и долгосрочного применения в помещениях и на открытом воздухе, например, для оформления мест сезонных розничных продаж, выставок, офисов, вывесок, автомобильных аппликаций и т. д. Легко наносится на различные очищенные поверхности. При удалении не оставляет абсолютно никаких следов, даже после длительного периода применения.

Хранение

- Хранить при температуре 10～25℃ (50～77℉) и влажности не выше 50%

- Рекомендуется хранить пленку в оригинальной упаковке

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Толщина пленки | 140±9 μm (0.0055"±0.00035 ") |
| Толщина с подложкой | 190±12 μm (0.0075"±0.0004 ") |
| Вес пленки | 175±11 gsm (5.16±0.32 oz/yd2) |
| Вес пленки с подложкой | 240±15 gsm (7.08±0.44 oz/yd2) |
| 180° Прочность на отрыв | 10～30g/25mm |
| Сила выпуска | ﹤15 g/25mm |
| Удлиннение, разрыв | >80% |
| Поверхность | Прозрачная полуглянцевая |
| Температурный диапазон применения | -20℃ to 80℃(-4℉ to 176℉) |
| Размер, стабильность | ≦0.1 in |
| Срок хранения | Два года |

Основная информация

- 140 μm прозрачная полуглянцевая PET пленка

- Тип чернил: экосольвент, UV, латекс

- Прозрачная

- Безклеевое исполнение на подложке

- Быстрая и легкая инсталляция без образования пузырьков воздуха

- Не оставляет следов после демонтажа

- Интерьерное и уличное применение

Применение

- Краткосрочные аппликации - оформление сезонных розничных продаж, выставок, рекламные акции, указательные знаки, авто аппликации, витражи, и т.п.

Выгода

- Минимальная стоимость инсталляции

- Экономия времени

- Очистка поверхности после деинсталляции не требуется

Отличительные особенности

- Крепление к поверхности по принципу присосок лапки геккона

- Антистатик, не традиционное безклеевое крепление

- Многоразовая, легкосъемная, репозиционируемая

- Легко наносится на различные очищенные поверхности.