
Холст DLC-Canvas NMW-350

	Артикул
	DLC-Canvas NMW-350

	Ширины
	1,07/1,27/1,37/1,52м

	Намотка
	[bookmark: _GoBack]18 м

	Основа
	100% хлопок

	Чернила
	Сольвент, эко-сольвент, UV, латекс



Характеристики производителя

	Свойства
	Единицы
	Метод теста
	Результат

	Вес с покрытием
	гр./кв.м.
	
	350±20

	Глянцевость (60°)
	%
	ISO2813
	4±10%

	Непрозрачность
	%
	ISO2471
	90

	Стабильность размеров
	мм
	DIN 38464
	≤0,1

	Прочность на растяжение - MD
	N/50mm
	DIN53354
	≥500

	Прочность на растяжение - CD
	N/50mm
	DIN53354
	≥400

	Прочность на разрыв - MD
	N
	DIN53356
	≥30

	Прочность на разрыв - CD
	N
	DIN53356
	≥40

	Температура эксплуатации
	oC
	
	-20 ~ +70

	Рекомендованная температура в помещении при печати
	oC
	
	23±2; 50±5%RH

	Рекомендованная температура чернил 
	oC
	
	18～28

	Рекомендованная температура преднагрева
	oC
	
	30

	Срок хранения
	При 20-25 °C/50-55 % RH
	1 год

	Срок эксплуатации, без печати
	Помещение 20-25 °C/50-55 % RH
	1 год

	Тип чернил
	Сольвент, эко-сольвент, UV, латекс



